平成２１年９月２４日

住友ベークライト株式会社

# エコナミの発売について

住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、社長：小川富太郎）は、このたび建設用や

農畜産用として、ペットボトルリサイクル材を利用し、透光性、耐衝撃性、耐候性を兼ね備えた波板「エコナミ」を本格的に発売いたしました。

＜状況＞

・　波板は使用環境や用途に応じて、ポリカーボネートタイプ、硬質塩化ビニルタイプ（一般

グレード、ガラスネット入り　）、ＦＲＰタイプが使用されている。

・ 当社ではＦＲＰタイプを除く、全ての品揃えを行っており、ユーザーの要望に応じた材料

の波板を供給してきた。

＜開発の経緯＞

・ 従来製品の問題点

ポリカーボネートタイプ　波板：

硬質塩化ビニルタイプ一般グレードに比較して価格が高い。

硬質塩化ビニルタイプ　波板：

耐候性が劣り、耐衝撃性も強い衝撃を受けた場合、割れることがある。

いずれもリサイクルシステムが構築されていない材質のため、エコロジーをコンセプトと

した波板を生産するためには、ＰＥＴ材を使用する必要があった。

・　当社の開発～生産技術

独自の配合技術とシーティング技術により、透明度、外観を損ねることなく、更に量産

可能な「エコナミ」の開発に成功した。

ＰＥＴボトルリサイクル品を25％以上使用し、ＰＥＴボトルリサイクル推奨マークを取得済

みであり、更にエコマークを取得予定である。特性は、ポリカーボネートタイプに比較し

コストパフォーマンスが高く、また硬質塩化ビニルタイプに比較して、耐候性、耐衝撃性に優れる製品を上市することに成功した。

厚さ　　　　 0.7mm

サイズ　　  655mm×1820、2120、2420、2730、3030(mm)

規格　　　　 ナチュラルマット、ブルーマット、ミルキーマット

受注開始　　平成２１年１０月１日より

販売目標額　２億６千万円／年

【お問合せ先】

住友ベークライト株式会社

総務法務部広報担当　　03-5462-3433

プレート・デコラ営業本部　　　03-5462-8700