２０11年8月24日

報道関係者各位

液晶ポリマー「ベクトラ®」超高流動低そりグレードを開発

ポリプラスチックス株式会社

ポリプラスチックス株式会社 (社長:後藤 昇、本社:東京都港区)は、このたび、液晶ポリマー（商品名「ベクトラ®」）で超高流動低そりグレード「E477i」を開発しました。

スマートフォンなどの携帯電話やタブレット型電子機器、ノートパソコンなどの最先端製品に使用されるコネクタは、ますます狭ピッチ化、軽薄短小化が進んでいます。

これらコネクタに最適な材料として当社では、液晶ポリマー「ベクトラ®」の高流動タイプ「S475」を開発し、高評価を得ておりましたが、昨今ではさらに流動性のよいグレードの開発が望まれていました。

このたびポリプラスチックスではこの「S475」が持つSMT対応レベルの高耐熱性を保持しつつ、更に優れた超高流動性を有したグレードとして「E477i」を開発しました。

このグレードの開発により、高流動低そりコネクタ用グレードとして、「E473i」、「S475」に続くラインナップとなり、上述の携帯電話やタブレット型電子機器などのさらなる小型・軽量化にも対応できるグレードとして活用されるものと期待しています。

当社PR誌『pla-topia 2007 spring』に掲載されたベクトラ製狭ピッチコネクタ

【当件に関するお問い合わせ】

ポリプラスチックス株式会社　総務部　伊庭野

東京都港区港南　2-18-1

Tel: 03-6711-8600   Fax: 03-6711-8606

【参考資料】

- 一般物性

| 項 目 | 試験方法 | 単位 | E477i | S475 (Ref.) | E473i (Ref.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比 重 | ISO1183 |  | 1.58 | 1.65 | 1.63 |
| 曲げ強さ 曲げ弾性率 曲げひずみ | ISO178 | MPa MPa ％ | 160 12,800 3.0 | 180 12,500 2.5 | 160 11,000 2.8 |
| 荷重たわみ温度(1.82MPa) | ISO75/A | deg.C | 235 | 305 | 250 |
| 燃焼性 | UL94 |  | V-0 | V-0 | V-0 |

- FPCコネクターモデルの最低充填圧力比較

（最小肉厚 = 0.12mm ）

- FPCコネクターモデルのそり変形量比較